## Slide 1: Lämmön- ja lujuudenkehityskoulutus
8.9.2020 Espoo, Sola
Sini Ruokonen Finnsementti

## Slide 2: Betonin lämmön- ja lujuudenkehitys erilaisilla rakenteilla, sementeillä, lujuusluokilla ja ympäristön lämpötiloilla Ympäristön lämpötilat: -10 ⁰C, 0 ⁰C, +10 ⁰C Lujuusluokat: C25/30, C30/37, C35/45 Rakenteet: seinä, holvi, antura Sementit: Plus/Oiva, Rapid

## Slide 3: Betonin lujuuteen vaikuttavat tekijät
Betonin ja ympäristön lämpötila
Betonin v/s-suhde
Sementtityyppi ja seosaineet
Ilmamäärä

## Slide 4: Jäätymislujuus ja muotin purkulujuus
Betoninormi BY65 3.7.4. Betonityöt

## Slide 5: Seinä 200 mm
Ympäristön lämpötilat: -10 ⁰C, 0 ⁰C, +10 ⁰C
Reseptit
  Normaalisti kovettuva
    310 kg/m3 Plus/Oiva, v/s-suhde 0,60
  Nopeasti kovettuva
    340 kg/m3 Rapid, v/s-suhde 0,55
Betonin lämpötila +18 C
Betonin ilmamäärä 2 %
Vanerimuotti 7 vrk
Seinä holvin päällä
Rakenteen lujuusluokka C30/37
  Muotin purkulujuus 26 MPa (70% C30/37:stä)
200 mm
3000 mm
Tarkastelupiste
Aiemmin valettu holvi

## Slide 6: Seinä 200 mm -10 ⁰C Reseptin avulla ei ratkaistavissa
Chart: Lämmönkehitys (-10C)
Jäätymislujuus: saavutetaan Plus 1,5 vrk:ssa ja Rapidilla 0,7 vrk:ssa
Betoni jäätyy 2-3 vrk:n iässä
Muotin purkulujuutta ei saavuteta kummassakaan tapauksessa
Chart: Lujuudenkehitys (-10C)
Muotin purkulujuus
26 MPa
(70% C30/37:stä)

## Slide 7: Seinä 200 mm + eristys pressulla ja lämmitys
Ympäristön lämpötilat: -10 ⁰C
Reseptit
  Nopeasti kovettuva
    340 kg/m3 Rapid, v/s-suhde 0,55
Betonin lämpötila +18 C
Betonin ilmamäärä 2 %
Vanerimuotti 7 vrk + pressu ja lämmitys +2 ⁰C (3 vrk)
Seinä holvin päällä
Rakenteen lujuusluokka C30/37
  Muotin purkulujuus 26 MPa (70% C30/37:stä)
200 mm
3000 mm
Tarkastelupiste
Aiemmin valettu holvi
Pressu ja lämmitin
3 vrk +3 ⁰C

## Slide 8: Seinä 200 mm -10 ⁰C Suositeltavaa käyttää Rapidia, suojata pressulla ja lämmittää puhaltimella
Chart: Lämmönkehitys (-10C)
Chart: Lujuudenkehitys (-10C)
Jäätymislujuus: saavutetaan alle 1 vrk
Muotin purkulujuus saavutetaan 2 vrkssa
Pressu ja lämpöpuhallin poistetaan 3 vrk iässä, betoni jäätyy lähes heti sen jälkeen
Muotin purkulujuus
26 MPa
(70% C30/37:stä)

## Slide 9: Seinä 200 mm 0 ⁰C Suositeltavaa käyttää Rapid-massaa
Jäätymislujuus: saavutetaan Plus 1 vrk:ssa ja Rapidilla 0,5 vrk:ssa
Muotin purkulujuus saavutetaan Rapidilla 2 vrk:ssa
Betonin lämpötila 0-asteeseen reilussa viikossa
Muotin purkulujuutta ei saavuteta Plus/Oiva tapauksessa alle 7 vrk:ssa
Chart: Lämmönkehitys (0 C)
Chart: Lujuudenkehitys (0 C)
Muotin purkulujuus
26 MPa
(70% C30/37:stä)

## Slide 10: Seinä 200 mm 10 ⁰C Suositeltavaa käyttää Rapid-massaa
Chart: Lujuudenkehitys (10 C)
Muotin purkulujuus saavutetaan Rapidilla 1,5 vrk:ssa
Muotin purkulujuus saavutetaan Plus 8 vrk:ssa
Chart: Lämmönkehitys (10 C)
Muotin purkulujuus
26 MPa
(70% C30/37:stä)

## Slide 11: Holvi 270 mm
Ympäristön lämpötilat: -10 ⁰C, 0 ⁰C, +10 ⁰C
Reseptit
  Normaalisti kovettuva
    310 kg/m3 Plus/Oiva, v/s-suhde 0,60
  Normaalisti kovettuva
    370 kg/m3 Plus/Oiva, v/s-suhde 0,50
  Normaalisti kovettuva
    430 kg/m3 Plus/Oiva, v/s-suhde 0,40
  Nopeasti kovettuva
    340 kg/m3 Rapid, v/s-suhde 0,55
Betonin lämpötila +18 C
Betonin ilmamäärä 2 %
Vanerimuotti 7 vrk
Routamatto holvin päällä 7 vrk
Rakenteen lujuusluokka C30/37
  Muotin purkulujuus 26 MPa (70% C30/37:stä)
270 mm
Tarkastelupiste
Routamatto

## Slide 12: Holvi 270 mm -10 ⁰C Suositeltavaa käyttää joko Rapidia tai Plus/Oiva-sementtiä alle 0,40 v/s-suhteella
Chart: Lujuudenkehitys (-10 C)
Chart: Lämmönkehitys (-10 C)
Jäätymislujuus: saavutetaan kaikissa tapauksissa 1 vrk:ssa
Muotin purkulujuus saavutetaan Plus v/s 0,40 ja Rapid v/s 0,55 resepteillä 2 vrk:ssa
Betoni jäätyy kaikissa tapauksissa 4 vrk iässä
Muotin purkulujuutta ei ehditä saavuttaa Plus v/s 0,50 ja 0,60 resepteillä
Muotin purkulujuus
26 MPa
(70% C30/37:stä)

## Slide 13: Holvi 270 mm 0 ⁰C Suositeltavaa käyttää joko Rapidia tai Plus/Oiva-sementtiä alle 0,50 v/s-suhteella
Chart: Lujuudenkehitys (0 C)
Jäätymislujuus: saavutetaan 1 vrk:ssa
Muotin purkulujuus saavutetaan Plus v/s 0,40 ja Rapid v/s 0,55 resepteillä alle 2 vrk:ssa
Muotin purkulujuus saavutetaan Plus v/s 0,50 reseptillä 3 vrk:ssa
Betonin lämpötila 0-asteeseen reilussa viikossa
Muotin purkulujuutta ei saavuteta Plus v/s 0,60 reseptillä alle 7 vrk:ssa
Muotin purkulujuus
26 MPa
(70% C30/37:stä)
Chart: Lämmönkehitys (0 C)

## Slide 14: Holvi 270 mm 10 ⁰C Suositeltavaa käyttää joko Rapidia tai Plus/Oiva-sementtiä alle 0,50 v/s-suhteella
Chart: Lujuudenkehitys (10 C)
Muotin purkulujuus saavutetaan kolmella reseptillä 2 vrk:ssa
Plus v/s 0,60 reseptillä muotin purkulujuuden saavuttamiseen kuluu 7 vrk
Muotin purkulujuus
26 MPa
(70% C30/37:stä)
Chart: Lämmönkehitys (10 C)

## Slide 15: Antura 500 x 200 mm
Ympäristön lämpötilat: -10 ⁰C, 0 ⁰C, +10 ⁰C
Reseptit
  Normaalisti kovettuva
    280 kg/m3 Plus/Oiva, v/s-suhde 0,65
  Normaalisti kovettuva
    310 kg/m3 Plus/Oiva, v/s-suhde 0,60
  Nopeasti kovettuva
    300 kg/m3 Rapid, v/s-suhde 0,62
  Nopeasti kovettuva
    340 kg/m3 Rapid, v/s-suhde 0,55
Betonin lämpötila +18 C
Betonin ilmamäärä 2 %
Vanerimuotti 7 vrk
Routamatto anturan päällä 7 vrk
Rakenteen lujuusluokka C25/30
  Muotin purkulujuus 21 MPa (70% C25/30:stä)
200 mm
Tarkastelupiste
500 mm
Sorapohja
Routamatto

## Slide 16: Antura 500 x 200 mm -10 ⁰C Reseptien lujuudenkehitys liian maltillista -10 asteessa
Chart: Lujuudenkehitys (-10C)
Jäätymislujuus saavutetaan 3 reseptin tapauksessa
Betoni jäätyy kaikissa tapauksissa 2-3 vrk iässä
Muotinpurkulujuus saavutetaan vain yhdellä reseptillä Rapid 340kg/m3
Chart: Lämmönkehitys (-10C)
Muotin purkulujuus
21 MPa
(70% C20/25:stä)

## Slide 17: Antura 500 x 200 mm -10 ⁰C Suositeltavaa käyttää Rapidia ja pientä v/s-suhdetta
Chart: Lämmönkehitys (-10C)
Chart: Lujuudenkehitys (-10C)
Rapidilla ja pienellä v/s-suhteella muotin purkulujuus saavutetaan 2 vrk iässä
Betoni jäätyy tässäkin tapauksessa 3 vrk kohdalla
Rakenteen lujuudenkehitys ehtii jatkua vielä purkulujuuden saavuttamisen jälkeen n. 5 MPa
Muotin purkulujuus
21 MPa
(70% C20/25:stä)

## Slide 18: Antura 500 x 200 mm 0 ⁰C Suositeltavaa käyttää Rapidia
Chart: Lujuudenkehitys (0 C)
Jäätymislujuus: saavutetaan kaikissa tapauksissa 1 vrk:n molemmin puolin
Muotinpurkulujuus saavutetaan vain Rapid-resepteillä alle 7 vrk:ssa
Chart: Lämmönkehitys (0 C)
Muotin purkulujuus
21 MPa
(70% C20/25:stä)

## Slide 19: Antura 500 x 200 mm 10 ⁰C Suositeltavaa käyttää Rapidia tai Plus/Oivasementti v/s-suhteella 0,60
Chart: Lujuudenkehitys (10 C)
Muotinpurkulujuus saavutetaan Rapid-resepteillä 1-2 vrk:ssa
Muotin purkulujuus saavutetaan Plus/Oivalla ja 0,60 v/s-suhteella 5 vrk:ssa
Muotin purkulujuutta ei saavuteta Plus 280 kg/m3 ja 0,65 v/s-suhteella alle 7 vrk:ssa
Chart: Lämmönkehitys (10 C)
Muotin purkulujuus
21 MPa
(70% C20/25:stä)

## Slide 20: Suositukset
Rakenne | Ympäristön lämpötila | Muotinpurkulujuusvaatimus | Resepti | Muotin purkulujuus saavutetaan | Muuta
Seinä 200 mm C30/37 | -10 ⁰C | 26 MPa | Rapidsementti, v/s-suhde 0,55 | 2 vrk | Suojattava pressulla, lämpöpuhallin
 | 0 ⁰C | 26 MPa | Rapidsementti, v/s-suhde 0,55 | 2 vrk | 
 | 10 ⁰C | 26 MPa | Rapidsementti, v/s-suhde 0,55 | 1,5 vrk | 
Holvi 270 mm C30/27 | -10 ⁰C | 26 MPa | Rapidsementti, v/s-suhde 0,55 Plus/Oiva-sementti, v/s-suhde 0,40 | 2 vrk | 
 | 0 ⁰C | 26 MPa | Rapidsementti, v/s-suhde 0,55 Plus/Oiva-sementti, v/s-suhde 0,50 | 1,5 vrk | 
 | 10 ⁰C | 26 MPa | Rapidsementti, v/s-suhde 0,55 Plus/Oiva-sementti, v/s-suhde 0,50 | 2 vrk | 
Antura 500 x 200 mm C25/30 | -10 ⁰C | 21 MPa | Rapidsementti, v/s-suhde 0,50 | 2 vrk | 
 | 0 ⁰C | 21 MPa | Rapidsementti, v/s-suhde 0,62 | 3 vrk | 
 | 10 ⁰C | 21 MPa | Rapidsementti, v/s-suhde 0,62 Plus/Oiva-sementti, v/s-suhde 0,60 | 2 vrk 5 vrk |